e-mail: arma-ufa@yandex.ru

сайт: www.arma-ufa.ru					ПРАЙС-ЛИСТ

тел. (347) 276-23-20,   8 937-16-535-16          Арматура стеклопластиковая композитная

| метали-ческая арматура |
| --- |
|  | Равнопрочная замена | Наружный* диаметр, мм. | Цена, руб./п.м До 3000 п.м. | Цена, руб./п.м От 3000 п.м. | Цена, руб./п.м От 20000 п.м. | Вес, 100м, кг |
| 8 АIII | АСП-6 | 6 | 11,80 | 9,40 | 8,70 | 4,50 |
| 10 АIII | АСП-8 | 8 | 16,50 | 13,80 | 13,00 | 8,50 |
| 12 АIII | АСП-10 | 10 | 23,50 | 20,85 | 20,00 | 13,3 |
| 14 АIII | АСП-12 | 12 | 33,00 | 29,95 | 29,00 | 19,5 |
| 16 АIII | АСП-14 | 14 | 41,00 | 39,00 | 38,00 | 28 |
| Хомут стяжной (упак. 100 шт.) | 100 мм | 45,00 |
| Хомут стяжной (упак. 100 шт.) | 150 мм | 55,00 |

*Наружный размер – замеряется по виткам

# Примечание:

# Цена указана без учета доставки. Мы работаем с 9ч. 00 м. до 18 ч. 00м.( перерыв с 13ч до 14ч), вых: суб, вс.

Крупный опт (более 20 000м) – цена по договоренности.

Арматура изготавливается прутками длиной 6 м, бухтами длиной 50 и 100 метров.

Возможно изготовление арматуры других диаметров и длины (в бухтах) по заявке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ:

Арматуру применяют в соответствии с требованиями проектной документации для конструкций зданий и сооружений различного назначения.

1. Арматура предназначена для применения в промышленно-гражданском, дорожном строительстве.

2. Применение в бетонных конструкциях зданий и сооружений различного назначения.

3. Для использования в легких и тяжелых бетонах (пенобетон, плиты перекрытия, в монолитных фундаментах)

4. В слоистой кладке кирпичных зданий.

5. В качестве дюбелей для крепления наружной теплоизоляции стен зданий.

6. В качестве сеток и стержней в конструкциях.

7. В качестве гибких связей трехслойных каменных стен зданий и сооружений гражданского и промышленного и сельскохозяйственного строительства, включающих несущий слой, облицованный слой и слой жестокого утеплителя.

8. Использование при берегоукреплении.

9. Морские и припортовые сооружения.

10. Канализация, мелиорация и водоотведение.

11. Дорожное полотно и ограждения.

12. Элементы инфраструктуры химических производств.

13. Изделия из бетонов с преднапряженным и ненапряжнным армированием (осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолирующие траверсы ЛЭП; дорожные и тротуарные плиты, заборные плиты, поребрики, столбики и опоры; железнодорожные шпалы; фасонные изделия для коллекторов, трубопроводных и трассопроводных (теплоцентрали, кабельные каналы) коммунальных систем.

14. При возведение домов из несьемной опалубки.

15. Перспективно для создания сейсмоустойчивых поясов зданий и сооружений как существующих, так и вновь возводимых.

Применение композитной стеклопластиковой арматуры увеличивает срок службы конструкций в 2-3 раза по сравнению с применением металлической арматуры, особенно при воздействии на них агрессивных сред, в том числе содержащих хлористые соли, щелочи и кислоты.